## Slide 1: GOMACO: передовой опыт и современные технологии строительства долговечных цементобетонных покрытий
Докладчик – Пономарев А.А.
Представитель GOMACO International Ltd в РОССИИ

## Slide 2: Преимущества цементобетона
Автомобильные дороги, магистрали, другие покрытия и изделия из ЦБ:
повышение эффективности транспортной инфраструктуры;
значительное снижение объема ремонтных работ;
экономия топлива и электроэнергии, снижение вредных выбросов;
повышение безопасности движения для всех его участников;
повышение несущей способности и устойчивости к нагрузкам и вредным воздействиям;
минимизация колейности, вымывания и выщелачивания

## Slide 3: Автомобильные дороги с цементобетонным покрытием в США
В США цементобетонные покрытия используются практически на всех автодорогах со значительным транспортным потоком.
Высокая интенсивность движения в городской местности предъявляет высокие требования к долговечности автодорог и делает необходимым максимальное снижение эксплуатационных затрат.
В настоящее время стандартный срок службы автодороги составляет 30 – 40 лет, а в ряде случаев - до 60 лет.

## Slide 4: Качество, долговечность покрытия и экономические факторы
Три основных фактора, от которых зависит качество Ц/Б покрытий на протяжении всего срока службы:
  Надлежащее проектирование
  Высококачественные материалы
  Укладка Ц/Б покрытий по передовым технологиям
Эти факторы оказывают влияние на долговечность и качество покрытия и, как следствие, на эксплуатационные затраты в будущем.
На этапах проектирования и выбора оборудования и т.д. необходимо четко определить цели в отношении качества и долговечности покрытия.

## Slide 5: Анализ стоимости жизненного цикла
Как показывает практика, при оценке и выборе вариантов проектных решений нужно руководствоваться результатами анализа стоимости жизненного цикла
При сравнении вариантов рассматривается стоимость «владения» покрытием в течение всего анализируемого периода.
время до первого ремонта:
исследование SC DOT SPR 656 (департамент транспорта Ю. Каролины, США)

## Slide 6
Ведущий производитель и поставщик бетоноукладочной техники и технологий
шт. Айова, США, год образования - 1965

## Slide 7
Сегодня корпорация GOMACO предлагает более 50 моделей для устройства цементобетонных покрытий при строительстве:
Дорог
Каналов
Тоннелей
Аэродромов
Промышленных площадок
Скоростных железнодорожных путей

## Slide 8: Почему мы считаем необходимым профилирование основания автодорог?
Профилируется уплотненный материал
Достигается ровность слоев основания
Традиционный метод вырав-нивания и последующего уплотнения основания часто приводит к образованию слабых мест (см. нижний рис.) и преждевременному износу покрытия
Один профилировщик заменяет 3 грейдера

## Slide 9: Устаревший метод подготовки основания автодороги – использование автогрейдера

## Slide 10: Профилировщик модели 9500 в работе по подготовке основания

## Slide 11: Профилирование уплотненного основания при строительстве автодорог
Ширина 5,7 м
Глубина профилирования
30 – 50мм за один проход
Неровность основания: с левой стороны оно на 12 см ниже проектной отметки!

## Slide 12: Удобоукладываемость смеси при укладке в скользящих формах:
Важными параметрами являются не только прочностные характеристики и осадка конуса смеси.
Не менее важно получить требуемую удобоукладываемость.
Это необходимо для того, чтобы:
  Исключить сегрегацию при транспортировке и подаче.
  Обеспечить необходимое уплотнение и равномерное распределение частиц смеси.
  Получить устойчивую качественную кромку.
  Избавиться от излишних ручных манипуляций с поверхностью уложенного покрытия.

## Slide 13: Испытания смеси
Slump Control 30-60 mm. for Side-form 25-45 mm. for Slip-form
ASTM C260-81 Spec. required 3-6%

## Slide 14: Требования к устройству качественного покрытия
Высокопроизводительный ЦБЗ
Однородная удобоукладываемая смесь
Надежная непрерывная доставка смеси
Качественное распределение смеси перед бетоноукладчиком
Бетоноукладчик со скользящей формой
Машина для текстурирования и ухода за свежеуложенным бетоном
Шовонарезчики соответствующего качества

## Slide 15: Бетоноукладочный комплекс

## Slide 16: Распределитель / перегружатель бетона
Конвейер поднимается для проезда самосвалов под ним
Время подъема 8 сек.
Время опускания 6 сек.

## Slide 17: Перегружатель RTP 500

## Slide 18: GP 2400 2.5м - 7.5м
4-гус
6.0m IDBI
2-гус

## Slide 19: GP-3 Ширина от 3.5m до 9.2m
4-гус
7.5m IDBI

## Slide 20: GP-2600 Ширина 3.5m - 9.75m
2-гус
4-гус
8.75m IDBI

## Slide 21: GHP-2800 Ширина 3.5m - 9.75m
4-гус
9.25m IDBI
2-гус

## Slide 22: GP-4 Ширина 3.5m - 12.0m
4-гус
IDBI до 12.0m
2-гус

## Slide 23: GP-4000 3.5m - 15.25m
4-гус 15.25m IDBI
2-гус

## Slide 24: GP-4000 4-гус Ширина 3.5m - 15.25m с IDBI + 2-слойное покрытие

## Slide 25: Укладка больших толщин
Placer/Spreaders
Special F7 & F8
Mix Design
625mm Deep

## Slide 26: Укладка аэродромных покрытий

## Slide 27: Аэродромы в РФ

## Slide 28: Укладка покрытия с поперечным армированием

## Slide 29: Укладка покрытия с поперечным армированием

## Slide 30
Устройство автоматического изменения поперечного профиля в процессе укладки

## Slide 31
Монитор с указанием поперечного профиля и положения стержней

## Slide 32
Преимущества однослойного покрытия
Снижение затрат на приобретение бетоноукладочного комплекса
Упрощенная технология подачи и распределения бетонной смеси перед укладчиком
Повышенная скорость устройства покрытий без потери качества
Снижение затрат на эксплуатацию комплекса
Использование тяжелого бетона одного номинального состава

## Slide 33: 2-слойное покрытие – одной машиной

## Slide 34: 2-слойное покрытие – одной машиной
Вид сзади
Подача ЦБ для верхнего слоя

## Slide 35: 2-слойное покрытие - 2 машинами

## Slide 36: Вид 2 машин в плане

## Slide 37: GOMACO IDBI – система автоматического армирования
погружает арматуру в поперечные швы покрытия в процессе укладки

## Slide 38: Расположение дюбелей
Красным показаны стержни с отклонением от правильного положения в результате отсутствия контроля за вибрацией

## Slide 39: Дюбели после погружения

## Slide 40: Дюбель при погружении удерживается в 6 точках

## Slide 41: Правильно уплотненный бетон вокруг дюбеля – он «опоясан» щебнем

## Slide 42: Сплошное армирование

## Slide 43: Дефекты покрытия, связанные с вибрацией
Courttsey of PCA

## Slide 44: Следы от вибраторов
Жесткий бетон
Слишком высокая частота вибрации для достижения визуального эффекта
Продольные трещины

## Slide 45: Система Auto Vibe

## Slide 46
Система AUTO VIB III

## Slide 47: Система Auto-Vib III
Включение и выключение всех вибраторов одной кнопкой
Программируемая частота вибрации
Удобная регулировка скорости вибратора
Программируемая скорость движения бетоноукладчика для автоматического управления частотой вибраторов
Данные в режиме реального времени
Данные о вибрации (до 62 вибраторов)
Установка аварийного сигнала при выходе за допустимые пределы
Отображение центробежной силы на мониторе
Входные данные по осадке конуса и воздухововлекающим
Отслеживание температуры и относительной влажности
Отслеживание скорости движения и расстояния
Обновление ПО

## Slide 48
Подбор состава бетонной смеси
Производство бетонной смеси
Транспортирование смеси к месту укладки
Устройство конструктивного слоя
Уход за свежеуложенным бетоном
Содержание в процессе эксплуатации
Отбор кернов в зоне закладки арматурных стержней
Оценка положения арматурных стержней неразрушающим методом контроля
Контроль качества на всех этапах
При наличии армирования

## Slide 49: Изношенное покрытие из АБ

## Slide 52
Усиление асфальта методом сращивания

## Slide 53
Фрезерование дефектов (глубиной более 5см) на верхнем слое
Ремонт незначительных повреждений верхнего слоя
Толщина остаточного слоя после фрезерования не должна быть менее 7-8 см
Температура асфальтового покрытия во время укладки бетона должна быть ниже 50 С
Отфрезерованное покрытие должно быть очищено перед укладкой бетона

## Slide 54
Индикатор ровности покрытия GSI

## Slide 56: GSI – индикатор ровности GOMACO
Показания на мониторе
Распечатка

## Slide 57
GSI: ПЕРЕД укладкой
Проверка ровности основания
Проверка правильности установки струны
Рассчитывает выход используемого материала
Указывает на места неровностей в основании

## Slide 58
Обеспечивает показания ровности свежеуложенного покрытия
  Необходимые работы на поверхности покрытия возможно произвести пока бетон пластичен
  Возможно внести изменения в настройки машины немедленно, а не в конце смены
В случае установки устройства на собственную раму возможно протестировать покрытие после ремонта
GSI: ВО ВРЕМЯ укладки

## Slide 59: GSI – Индикатор ровности

## Slide 60: Технология 3D – без струны
Весь проект – от профилирования основания до нанесения текстуры выполнен без струны

## Slide 61: Применение 3D при перекрытии части магистрали

## Slide 62: Получение бетона открытой структуры

## Slide 63: Типы текстуры

## Slide 64: Стена с рисунком
Готовый рисунок
Процесс с применением пластиковой мембраны

## Slide 65: Плоское покрытие с рисунком

## Slide 66: Бордюрная лента на парковке
Leica Machine Computer
Prism
GPS
Slope Sensor

## Slide 67: Тротуар – укладка при ограниченном доступе
1.5 м ширина
3.0 м ширина

## Slide 68: GT 3600
Подрельсовый путь
Радиусный борт

## Slide 69: 4400

## Slide 70: Бордюр и лоток

## Slide 71: Водоотводы

## Slide 72: Специальные каналы

## Slide 73: Дренаж
End roll and carrier
Formed slot
Finished profile

## Slide 74: Основания для установки металлических ограждений

## Slide 75: Разделительное ограждение

## Slide 76
Когда разделительное ограждение не выполнило своих защитных функций…
Notes: 76

## Slide 77: Ограждение с водоотводным лотком

## Slide 78: Удерживающая способность ограждений

## Slide 79: Ограждение переменной высоты

## Slide 80
Установленное освещение
Construction – How is CSB Built

## Slide 81
Типичное медианное ограждение и водоотводный канал
Construction – How is CSB Built

## Slide 82: Парапетные ограждения

## Slide 83: Преимущества цементобетона
Срок службы 40 – 50 и более лет
Снижает потребность в освещении за счет отражающей способности покрытий и профилей
СНИЖЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА НА 6%
для грузовых ТС




## Slide 84
Concrete

## Slide 85: GOMACO – передовые технологии устройства цементобетонных покрытий
Спасибо за внимание !!!