## Slide 1: Использование отходов теплоэнергетики для сооружения насыпей земляного полотна автомобильных дорог
Научный руководитель:
Д-р техн. наук, профессор
В.В. Сиротюк
Сочи - 2018

## Slide 2
2
Технология производства энергии на теплоэлектростанциях (ТЭС)
В России накоплено 1,6 млрд тонн золошлака (ЗШС);
Переход к новым источникам энергии в СФО и ДФО не начался;
Ежегодно утилизируется не более 10 % от годового выпуска;
К 2030му году их количество достигнет 2,0 млрд тонн.

## Slide 3
3
Локализация крупнейших угольных отвалов

## Slide 4: Актуальность темы
4
Внешний вид золоотвала и последствия аварии на электростанции Kingston TVA, Техас 2008 год
Результаты применения некондиционных грунтов при строительстве автомобильных дорог

## Slide 5
5
Требования СП 34.13330
Рабочий слой
Тело насыпи
(насыпь ниже границы рабочего слоя)
п. 3.54. Рабочий слой земляного полотна (подстилающий грунт) - верхняя часть полотна в пределах
от низа дорожной одежды до уровня, соответствующего 2/3 глубины промерзания конструкции, но
не менее 1,5 м, считая от поверхности покрытия.
п. 7.7. Золошлаковая смесь (ЗШС) – это отход промышленности – то есть техногенные грунты относятся к специфическим грунтам.

## Slide 6
6
Требования СП 34.13330
Тело насыпи
(насыпь ниже границы рабочего слоя)
п. 7.23 Для устройства насыпей ниже границы рабочего слоя разрешается без ограничений применять грунты и отходы промышленности, мало меняющие прочность и устойчивость.
Грунты, а также отходы промышленного производства, изменяющие прочность и устойчивость, в т. ч. особые грунты, допускается применять с ограничениями, обосновывая их применение результатами испытаний и специальных расчетов.
В необходимых случаях предусматривают специальные конструктивные меры по защите неустойчивых грунтов от воздействия погодно-климатических факторов.
На этапе изысканий карьера нужно:
оценить воздействие погодно-климатических факторов (циклов увлажнения-высушивания, промерзания-оттаивания) на прочность грунта.
Прямые ограничения на использование ЗШС отсутствуют.
не влияет
влияет

## Slide 7
7
Требования СП 34.13330
Рабочий слой
п. 7.15. Рабочий слой на глубину 1,0 м (0,8 м) должен состоять из непучинистых или слабопучинистых грунтов для II (III) ДКЗ.
п. 7.20. Не допускается использовать специфические грунты без специальных ТЭО, учитывающих результаты их непосредственных испытаний.
При этом если используются, то при расчете дорожной одежды определяют величину морозного пучения расчетом по результатам испытаний.
п. 7.21 При невозможности или нецелесообразности выполнения требований предусматривают мероприятия по обеспечению прочности и устойчивости рабочего слоя или по усилению дорожной одежды.
устройство морозозащитного слоя;
регулирование ВТР земляного полотна (прослойки из геосинтетических материалов);
укрепление и улучшение грунта рабочего слоя;
применение армирующих прослоек;
применение спец. поперечников в целях его защиты от поверхностной воды (уположенные откосы, бермы);

## Slide 8
8
Проблематика
Однако, в настоящее время (после 1980-х гг.) дорожная отрасль РФ полностью отказалась от использования золошлаковых смесей для возведения земляного полотна.
1. Аналитические исследования;
обобщение информации
2. Проведение лабораторных исследований;
опытное строительство
3. Разработка НТД:
СТО (для предприятия)
ОДМ (отрасль в целом)
4. Строительство пилотных объектов
при нашем научно-техн. сопровождении

## Slide 9: Цели и задачи исследования
9
Цель исследования – обосновать решения по сооружению земляного полотна автомобильных дорог из золошлаковых смесей ТЭС.
Задачи
Исследовать механические свойства материала
Исследовать особенности водно-теплового режима
Исследовать экологическую безопасность ЗШС

## Slide 10: Оценка экологической безопасности
10
Оценка удельной эффективной активности природных радионуклидов
С применением спектрометрического комплекса «Прогресс БГ-АР»
Проведение биотестирования водных вытяжек на организмах:
- Daphnia magna Straus;
- Scenedesmus quadricanda.

## Slide 11: Оценка степени радиоактивности
11
Класс материала | Суммарная удельная активность (Аэфф, Бк/кг) | Возможные виды использования
1 | Аэфф < 370 | Все виды строительства без ограничений
2 | Аэфф < 740 | Промышленное и дорожное строительство
3 | Аэфф < 2800 | Строительство вне населенных пунктов
4 | Аэфф < 3700 | Основания дорог, вне населенных пунктов
5 | Аэфф > 3700 | Не должны использоваться строительными организациями

## Slide 12: Проведение биотестирования водных вытяжек
12
Daphnia magna Straus
Scenedesmus quadricauda
- Время выдержки 96 часов;
- Реакция водной вытяжки (pH - 8,2);
- Отклонение численности популяции от контроля (3,3 % порог 10 %);
- Безопасная кратность разбавления 1.
- Время выдержки 72 часа;
- Реакция водной вытяжки (pH - 8,2);
- Отклонение численности популяции от контроля (9,0 % / порог 20 %);
- Безопасная кратность разбавления 1.
Материал относится к V классу (практически неопасные отходы)

## Slide 13: Особенности химического состава золошлаковых смесей

## Slide 14: Экологические заключения ФБУЗ ЦГиЭ в Омской области

## Slide 15
15
Результаты этапа исследований
Исследованные ЗШС являются полностью экологически безопасными для целей строительства (1 класс по УЭАЕР и V класс по степени опасности для окружающей среды);
Установить
класс опасности отхода производства
должен быть V класс
штрафы (за складирование ЗШО)
капит. вложения (новые отвалы)

## Slide 16: Оценка физико-механических характеристик на этапе исследований свойств материала
16

## Slide 17: Результаты исследования особенностей водно-теплового режима
17
Оценка относительной деформации морозного пучения в лабораторных условиях и на опытном участке
Исследование процессов промерзания опытного участка в зимний период

## Slide 18: Исследуемые свойства золошлаковых смесей
18
Гранулометрический (зерновой) состав
Максимальная плотность и оптимальная влажность
Модуль упругости слоя из ЗШС
Удельное сцепление и угол внутреннего трения
Коэффициент теплопроводности
Влажность (фактическая, допустимая, полная влагоемкость)
Коэффициент фильтрации, коэффициент влагопроводности
Высота и скорость капиллярного поднятия
Относительная деформация морозного пучения

## Slide 19: Исследование морозного пучения ЗШМ
19
1 - подставка; 2 – поддон для воды; 3 – сборная обойма; 4 – патрубок для воды; 5 – индикаторы ИЧ-10;
6 – термопреобразователь сопротивления ТСП 9307;
7 – измеритель температуры ИТПЦ-ТС-0-1;
8 – подставка с отверстиями под образец.
Приборы для определения степени морозного пучения в морозильной камере фирмы «Erfurt»

## Slide 20: Исследование морозного пучения ЗШМ
20
Испытания по «закрытой» схеме
(без подтока воды)
Испытания по «открытой» схеме
(с подтоком воды)
1, 2, 3 – значения относительной деформации пучения;
4 – зависимость при температуре минус 4 °С;
5 – зависимость при температуре минус 6 °С;
6 – зависимость при температуре минус 8 °С;
1 – относительной деформации пучения ЗШС;
2 – относительной деформации пучения песка;
3 – относительной деформации пучения супеси;
4 – относительной деформации пучения суглинка.

## Slide 21: Результаты исследования механических свойств
21
- Исследованы прочностные свойства ЗШС;
- Исследованы деформационные свойства ЗШС в лабораторных условиях;
- Исследованы деформационные свойства ЗШС в натурных условиях;
- Определены CBR золошлаковых смесей.

## Slide 22: Сопротивления сдвигу при разных условиях
Chart: Коэффициент уплотнения
| 0.9 | 0.95 | 1 | 1.05
 | 0.076833 | 0.097411 | 0.10677 | 0.10573
 | 0.12793 | 0.15724 | 0.17414 | 0.17924
 | 0.17956 | 0.21793 | 0.24273 | 0.25433
Chart: Влажность, %
| 12 | 16 | 20.5 | 25.7 | 33
 | 0.092936 | 0.10016 | 0.11116 | 0.10445 | 0.082433
 | 0.14877 | 0.15276 | 0.16393 | 0.17073 | 0.13541
 | 0.20461 | 0.20537 | 0.2167 | 0.23701 | 0.18839
Сопротивление сдвигу при напряжении: - 100 кПа; - 200 кПа; - 300 кПа.
22
Исследование прочностных характеристик в инженерно-геологической лаборатории

## Slide 23: Результаты определения модуля упругости золошлаковой смеси
Chart: Коэффициент уплотнения, д.ед.
| 0.9 | 0.95 | 1 | 1.05
 | 29.4817 | 39.3441 | 53.9839 | 71.1571
Chart: Влажность, %
| 7.6 | 12 | 16 | 20 | 26 | 33
 | 75 | 69.5766 | 62.4186 | 52.4992 | 39.3441 | 17
23

## Slide 24: Изменение модуля деформации при разных значениях влажности и степени уплотнения
Сопротивление сдвигу при напряжении: - 100 кПа; - 200 кПа; - 300 кПа.
Chart: Влажность, %
| 10 | 16 | 21 | 26 | 35
 | 11.3486 | 12.5244 | 13.2793 | 8.4611 | 7.8124
 | 26.8616 | 26.1029 | 25.9142 | 20.9159 | 16.4425
 | 34.9191 | 34.5547 | 35.042 | 31.6604 | 22.7275
Chart: Коэффициент уплотнения, д.ед
| 0.9 | 0.95 | 1 | 1.05
 | 18.3015 | 20.9159 | 23.7526 | 29.218
 | 21.5273 | 31.6604 | 41.8118 | 64.1072
 | 6.7898 | 8.4611 | 11.8594 | 14.2549
24

## Slide 25: Определение Калифорнийского числа несущей способности
25
CBR при коэффициенте уплотнения 0,95
CBR при коэффициенте уплотнения 1,00
CBR при коэффициенте уплотнения 1,05
Формовка образца
Начало испытания
Окончание испытаний

## Slide 26: Исследованные золошлаковые смеси
26
г. Омск
г. Иркутск
г. Томск
г. Белово (Кемеровская область)
г. Барабинск
г. Шарыпово (Красноярский край)
ТЭЦ-2
ТЭЦ-4
ТЭЦ-5
Ново-Иркутская ТЭЦ
ГРЭС-2
Беловская ГРЭС
Барабинская ТЭЦ
Березовская ГРЭС
ТЭЦ-10

## Slide 27: Гранулометрический (зерновой) состав ЗШС из отвала ТЭЦ-4 г. Омска
27

## Slide 28: Гранулометрический (зерновой) состав ЗШС из отвалов различных ТЭЦ
28
По гранулометрическому составу большинство ЗШС соответствуют пескам мелким и пескам пылеватым

## Slide 29: Проведение опытного строительства - полигона на этапе исследований свойств материала
29
Апробирование технологий
«Геосинтетические материалы»:
армирование
гидроизоляция
борьба с эрозией

## Slide 30: Строительство опытного участка
30
\
Участок из ЗШС Омской ТЭЦ-5
Участок из суглинка пылеватого
Откос из георешетки
Комплексное укрепление
Лоток для увлажнения ЗП

## Slide 31: Мониторинг опытного участка земляного полотна
31
Укладка МЦДТ 0922 (термокосы)
Схема укладки датчиков температуры
Результаты трехлетнего мониторинга
Датчики МЦДТ 0922 и контроллер ПКЦД-1/16

## Slide 32: Исследование морозного пучения ЗШС на опытном участке
32
Схема нивелирования опытного участка

## Slide 33
33
Выполнение сьемки по точкам
Результаты определения превышений
Исследование морозного пучения ЗШС на опытном участке

## Slide 34
34
Степень пучинистости грунтов опытного участка
Наименование грунта | Влажность грунта перед началом промерзания W, % по массе | Максимальная вертикальная деформация покрытия hf, м | Относительная деформация пучения εf, д. ед. | Степень пучинистости по ГОСТ 25100-2011
1 тип местности по условиям увлажнения |  |  |  | 
ЗШС | 25 | 0,018 | 0,015 | слабопучинистый
Суглинок | 13 | 0,053 | 0,066 | среднепучинистый
2 тип местности по условиям увлажнения |  |  |  | 
ЗШС | 40 | 0,032 | 0,027 | слабопучинистый
Суглинок | 17 | 0,072 | 0,090 | сильнопучинистый
3 тип местности по условиям увлажнения |  |  |  | 
ЗШС | 60 | 0,044 | 0,037 | среднепучинистый
Суглинок | 19 | 0,107 | 0,134 | сильнопучинистый

## Slide 35: Определение несущей способности опытного участка из золошлаковой смеси в процессе строительства
35

## Slide 36: Определение несущей способности опытного участка из золошлаковой смеси
36
Вырубка покрытия
Вскрытие основания
Увлажнение массива
Проведение испытаний
Отбор проб по глубине
Определение влажности

## Slide 37: Сравнение лабораторных и полевых модулей упругости при разной влажности
Условные обозначения: - значения модуля упругости определенные в ходе лабораторных опытов;
- значения модуля упругости определенные в ходе опытов 2017 г;
- значения модуля упругости определенные в ходе опытов 2010 г.
37
Chart: Относительная влажность
| 0.37714285714285717 | 0.35839285714285712 | 0.39303571428571432 | 0.50957595323578597 | 0.50651525349796189 | 0.51896769873488302 | 0.77254100732749109 | 0.70986629094920661 | 0.7558816291692102 | 0.60748806219685569 | 0.62698402480697701 | 0.63510349498387109 | 0.80327296524553693 | 0.75382803297997636 | 0.79434797648674293 | 0.77907325838078945
 | 33.96 | 31.37 | 31.4 | 31.185 | 29.203 | 27.1114 | 20.0875 | 25.744 | 25.8431 | 26.3475 | 29.247 | 26.4584 | 20.0036 | 21.3311 | 22.0826 | 21.932
 | 69.0333 | 58.9921 | 52.9479 | 39.1302
 | 72.1015 | 61.2182 | 56.87 | 39.7717
 | 67.5951 | 63.6189 | 52.0505 | 39.1302
 | 69.5766 | 61.2764 | 53.9562 | 39.3441
 | 25.81 | 26.12 | 26.45

## Slide 38
38
Разработка НТД
ОДМ (отрасль в целом)
Взамен ВСН 185-75
Действует с 04.03.2013
СТО (для предприятия)

## Slide 39
39
Результаты этапа исследований
Нормирование параметров
Золошлаковых смесей
химический состав;
зерновой состав;
влажность;
насыпную плотность;
удельную эффективную активность природных радионуклидов;
класс опасности для окружающей природной среды.
Документ о качестве :
обозначение золошлака в соответствии с ОДМ 218.2.031;
наименование и адрес предприятия-поставщика;
наименование и адрес потребителя;
номер и дата выдачи документа;
номер партии и количество золошлака;
номер транспортных средств и номера накладных;
показатели качества золошлака.
Для обеспечения характеристик ЗШО необходима проработка ППР «технологии разработки золоотвала»

## Slide 40: Структурные особенности золошлаковых смесей как техногенных грунтов
Особенности уплотнения
Компоненты ЗШС
Неоднородность сложения
Технология усреднения состава

## Slide 41
41
Результаты этапа исследований
Технология разработки отвала; Нормативная документация: отход производства после технологического воздействия становится дорожно-строительным материалом
паспорт
качества
проверка НТД:
СТО
ОДМ

## Slide 42: Процедура проектирования автомобильных дорог
42

## Slide 43: Моделирование насыпей земляного полотна
Процесс моделирования включал:
- Внесение параметров;
- Создание геометрии;
- Генерация напряжений;
- Пластический анализ;
- Определение устойчивости.
43

## Slide 44: Моделирование насыпей земляного полотна
44
SMR – shear reduction method
где: с' и φ' – исходные параметры;
σn – фактическое нормальное напряжение;
cr – параметры прочности, сниженные в ходе расчета до минимальных значений, достаточных для поддержания равновесия.

## Slide 45: Результаты расчета устойчивости откоса насыпи
45
Тип насыпи | Величина коэффициента запаса |  |  | 
 | Метод Bishop | Метод Fellenius | Метод Шахунянца | МКЭ (Plaxis 2D)
Насыпь до 3 м (заложение 1:4) | 2,67 | 2,35 | 2,49 | 2,48
Насыпь до 6 м (заложение 1:1,5) | 1,79 | 1,56 | 1,70 | 1,63
Насыпь до 12 м (заложение переменное) | 1,48 | 1,30 | 1,35 | 1,31
Устойчивость земляного полотна обеспечена при «традиционном» поперечном профиле.

## Slide 46: Проектирование земляного полотна из ЗШС
46
Вся расчетная модель введена в ОДМ 218.2.031-2013
Процесс проектирования не сложнее, чем при работе с традиционными грунтами.

## Slide 47: Выводы
В России сложилась острая ситуация с отходами тепловых электростанций – золошлаковыми смесями, количество которых постоянно увеличивается;
Исследованные ЗШС являются полностью экологически безопасными для целей строительства ( 1 класс по УЭАЕР и V класс по степени опасности для окружающей среды);
Наблюдение за опытным участком показало, что поднятие поверхности покрытия за счет сил морозного пучения, на участке из суглинка тяжелого оказалось вдвое выше, чем на участке из ЗШС в тех же условиях;
Наблюдение за опытным участком показало, что ЗШС промерзает на величину почти в два раза меньше чем суглинок тяжелый в тех же условиях;
Недопустимое морозное пучение имеет только низкая насыпь в случае длительного предзимнего подтопления с медленным промерзанием (третий тип местности по характеру и степени увлажнения и третья схема увлажнения рабочего слоя по СП 34133.30) В этом случае необходимо применять известные методы регулирования водно-теплового режима.
Исследования показали, что возведение насыпей любых технических категории высотой до 12 метров из золошлаковых смесей возможно с позиции устойчивости при заложениях откосов предусмотренных СП 34.13330 для природных грунтов;
47

## Slide 48: Использование отходов теплоэнергетики для сооружения насыпей земляного полотна автомобильных дорог
Опыт строительства

## Slide 49: Результаты внедрения проведенных исследований
Результатом исследований уже стала развязка на дороге I В технической категории на 87-км ж/д перегона Михнево-Жилево в Ступинском районе Московской области
49
Сейчас реализуется проект строительства транспортной развязки на пересечении Лытракинского шоссе и трассы М-5 “Урал” в Люберецком районе Московской области с применением ЗШС

## Slide 50
50
Сооружение земляного полотна транспортной развязки на дороге I В категории в Ступинском районе Московской области
Первый объект

## Slide 51
51
Материал для сооружения земляного полотна транспортной развязки
Секция №4
Золоотвал Каширской ГРЭС

## Slide 52
52
Производство работ при сооружении насыпи

## Slide 53
53
Проблемы, возникшие при строительстве
земляного полотна

## Slide 54
54
Завершение строительства земляного полотна транспортной развязки

## Slide 55
55
Вид транспортной развязки на сегодняшний день

## Slide 56
56
Результат нарушения технологии строительства
Были отмечены некоторые размывы откосной части и местная эрозия на высоких насыпях.
Объясняется «поздним» окончанием строительных работ. Объект «ушел» в зиму без укрепления откосных частей.

## Slide 57
57
Строительство транспортной развязки в Люберецком районе Московской области
Согласно проекту
Этап строительства
Второй объект

## Slide 58
58
Вид съездов транспортной развязки
Один из съездов развязки проходит по заболоченному участку, другой простирается по территории свалки твердых бытовых объектов.

## Slide 59
59
Результат нарушения технологии строительства

## Slide 60
60
Вид съездов транспортной развязки (Лето 2017)

## Slide 61
61
Мировой опыт
Имеется и мировой опыт использования ЗШС при возведении объектов транспортной инфраструктуры
При этом ряд стран (Польша, Индия) вводят ограничения – запрет – на отвод земель под карьеры дорожно-строительных материалов в прилежащей к золоотвалам зоне (до 50 км).

## Slide 62
62
Объекты построенные с 1971 по 1993 годы в США
Штат | Годы строительства | Расположение объекта | Использованный объем, тыс. м3
Аризона | 1980 | I-40, Джозеф Сити | 47,60
Делавэр | 1987 | I-495, Уилмингтон | 6,30
 | 1992 | Трасса 1 | 237,00
Иллинойс | 1972 | Уокиган | 190,00
Мэриленд | 1993 | Трасса 213, Истон | 91,00
Массачусетс | 1978 | Нортон | 3,80
Мичиган | 1978 | Железнодорожный мост, Монро | 2,03
Миннесота | 1971 | Сент-Пол | 38,00
 | 1978 | Трасса 13, Иган | 270,00
Миссури | 1983 | Северный Мост, Канзас-Сити | 107,00
Огайо | 1979 | Трасса 7, Паутан Поинт | 5,20
 | 1981 | I-480, Айвон | 27,00
 | 1983 | Трасса. 35, Округ Галлия | 24,00
Оклахома | 1982 | Трасса 62, Маскоги | 450,00
Пенсильвания | 1977 | Калвер дорога, Питтсбург | 57,00
 | 1988 | I-279, Питтсбург | 321,00
Виргиния | 1978 | Трасса 665, Carbo | 270,00
Западная Виргиния | 1971 | Трасса 250, Фейрмонт | 4,50
 | 1976 | Трасса 60/12, Молден | 15,30
Висконсин | 1977 | Аэропорт, Милуоки | 109,00
 | 1978-90 | Различные объекты | 270,00

## Slide 63
Отсыпка высокой насыпи и подстилающего слоя дорожной одежды из техногенного грунта.
63
Строительство объектов из ЗШС в Польше

## Slide 64
Строительство площадки из золошлаковой смеси в Renukut, Sonebhadra в индийском штате Uttar-Pradesh
64

## Slide 65
Процесс транспортировки ЗШС к строящемуся объекту
65

## Slide 66
Утилизация ЗШО на дороге Noida - Greater Noida Expressway
66
Длина трассы – 54 км при высоте насыпи 3-4 метра.
Всего использовано 2.1 млн кубических метра золошлаков.

## Slide 67
Строительство объездной дороги к Allahabad of NHAI
67
Всего использовано 6.7 млн. кубических метров золошлаковых материалов.

## Slide 68
Строительство подходов к Second Nizamuddin мост в Дели
68
Длина участка – 1.8 км при высоте насыпи 6-9 метров.
Всего использовано 150 тыс. кубических метров золошлаковых материалов.

## Slide 69
69
Возведение насыпи земляного полотна дороги между Kalindi Colony и Kalindi Kunj в Нью-Дели, Индия

## Slide 70
Утилизация ЗШО на 4х полосной дороге
NH-6 (Dankuni to Kalaghat)
70
Длина трассы – 54 км при высоте насыпи 3-4 метра.
Всего использовано 2 млн кубических метра золошлаковых материалов.

## Slide 71
Строительство подпорной стены на насыпи Okhla
71
Длина участка – 59 м при высоте насыпи 5,9-7,8 метров.
Всего использовано 2700 кубических метра золошлаковых материалов.

## Slide 72
Строительство подпорной стены на насыпи Sarita Vihar
72
Длина участка – 90 м при высоте насыпи 5,25 метров.
Впервые применено полимерные стяжки для усиления.

## Slide 73: Опытный участок около города Rome, GA

## Slide 74: Строительство опытного участка

## Slide 75
75
Выводы
– Внедрение ЗШС в строительной отрасти является актуальной задачей, выполнение которой необходимо как с точки зрения решения проблем экологии, в связи с огромным скоплением этого материала, так и ввиду острой потребности в грунтах для дорожного строительства;
– Опыт строительства доказывает, что ЗШС целесообразно применять при строительстве крупных объектов транспортной инфраструктуры;
- В России не настолько распространено применение ЗШС для строительства автомобильных дорог, хотя за рубежом дорожники являются одними из основных потребителей золошлаковых отходов.
– В связи с тем, что в России недостаточный опыт применения этих материалов, то у проектировщиков и подрядчиков складывается негативное отношение к ЗШС.
- Для применения ЗШС достаточно использовать ту же технику, что и работает на дорогах сегодня, следовательно не требуется новых затрат.

## Slide 76
Спасибо за внимание!
ФГБОУ ВО «СибАДИ»
г. Омск, пр. Мира, д.5
кафедра «Проектирование дорог»
Тел.: +7(3812) 652700